## Slide 1
ALD Trend Chart
July-2018

## Slide 2: ALD Trend Chart - July 2018
Al2O3 using TMA & Water- Growth Rate
Chart: Growth Rate: Al2O3 using Al2 (CH3) 6 and H2O
| 43117 | 43158 | 43181 | 43217 | 43250 | 43280 | 43308
Pos Error | 1
Neg Error | 1
Average GR | 0.12566 | 0.12332 | 0.12428 | 0.12119 | 0.12147 | 0.12566 | 0.1222
Upper Limit | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133
Lower Limit | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Target | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127

## Slide 3: ALD Trend Chart - July 2018
Al2O3 using TMA & Water- Refractive Index
Chart: Refractive Index: Al2O3 using Al2 (CH3) 6 and H2O
| 43117 | 43158 | 43181 | 43217 | 43250 | 43280 | 43308
Pos Error | 1
Neg Error | 1
Average RI | 1.6659 | 1.6659 | 1.6659 | 1.6659 | 1.6659 | 1.6659 | 1.6659
Upper Limit | 1.674 | 1.674 | 1.674 | 1.674 | 1.674 | 1.674 | 1.674
Lower Limit | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657
Target | 1.6659 | 1.6659 | 1.6659 | 1.6659 | 1.6659 | 1.6659 | 1.6659