## Slide 1
PECVD Trend Chart
July-2018

## Slide 2: PECVD Trend Chart - July 2018
Chart: SiO2 Deposition Rate
| 42992 | 43025 | 43055 | 43089 | 43131 | 43158 | 43186 | 43215 | 43250 | 43281 | 43311
Positive Error | 1
Negative Error | 1
Average Deposition rate (nm/min) | 40.7125 | 40.7775 | 40.676 | 41.5411 | 41.6757 | 40.536 | 40.0677 | 41.811 | 41.574 | 40.9432 | 39.62
Upper Limit | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05
Lower Limit | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95
Target | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41

## Slide 3: PECVD Trend Chart - July 2018
Chart: SiO2 Refractive Index
| 42992 | 43025 | 43055 | 43089 | 43131 | 43158 | 43186 | 43215 | 43250 | 43280 | 43300
Positive Error | 1
Negative Error | 1
Average refractive Index | 1.5021 | 1.5 | 1.5003 | 1.494 | 1.495 | 1.4952 | 1.496 | 1.494 | 1.4948 | 1.4953 | 1.4947
Upper Limit | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507
Lower Limit | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492
Target | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5

## Slide 4: PECVD Trend Chart - July-2018
Oct 2017, Monitored using newly prepared BOE Etchant
Chart: SiO2 Wet Etch Rate
| 43025 | 43055 | 43089 | 43131 | 43158 | 43186 | 43215 | 43250 | 43281 | 43300
Positive Error | 1
Negative Error | 1
Average Wet Etch rate (nm/min) | 230.17 | 193.607 | 222.3264 | 193.784 | 212.218 | 205.389 | 203.344 | 254.419 | 205.432 | 205.711
Upper Limit | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231
Lower Limit | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189
Target | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210

## Slide 5: PECVD Trend Chart - July 2018
Started from October 2017
Stress is found to be compressive.
Chart: SiO2 Stress
| 43025 | 43055 | 43089 | 43101 | 43131 | 43158 | 43186 | 43215 | 43250 | 43281 | 43300
Stress (Mpa) | 167 | 166 | 82 | 162 | 166 | 157 | 170 | 144 | 158.17 | 173.72 | 162.8

## Slide 6: PECVD Trend Chart - July 2018
SiN -SiH4+NH3 20W HF power & 20W LF power
Chart: High RI Si3N4 Deposition Rate
| 42992 | 43025 | 43055 | 43089 | 43131 | 43158 | 43186 | 43215 | 43250 | 43280 | 43312
Positive Error | 1
Negative Error | 1
Average Deposition rate (nm/min) | 14.1187 | 14.0922 | 13.5415 | 14.2755 | 14.2131 | 13.7174 | 13.8259 | 15.2922 | 14.3003 | 15.1767 | 13.6833
Upper Limit | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
Lower Limit | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
Target | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14

## Slide 7: PECVD Trend Chart - July 2018
SiN SiH4+NH3 20W HF power & 20W LF power
Chart: High RI Si3N4 Refractive Index
| 42992 | 43025 | 43055 | 43089 | 43131 | 43158 | 43186 | 43215 | 43250 | 43281 | 43311
Positive Error | 1
Negative Error | 1
Average refractive Index | 2.0438 | 2.0435 | 2.0578 | 2.049 | 2.03 | 2.08 | 2.041 | 2.041 | 2.0464 | 2.0181 | 2.0355
Upper Limit | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Lower Limit | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99
Target | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05

## Slide 8: PECVD Trend Chart - July 2018
SiN SiH4+NH3 20W HF power & 20W LF power
Chart: High RI Si3N4 Wet Etch Rate
| 43025 | 43055 | 43089 | 43131 | 43158 | 43186 | 43215 | 43250 | 43281 | 43311
Average Wet Etch rate (nm/min) | 12.492 | 12.2992 | 14.3376 | 11.5728 | 13.0468 | 13.8232 | 12.8364 | 13.738 | 12.8422 | 13.3908
Upper Limit | 13.948 | 13.948 | 13.948 | 13.948 | 13.948 | 13.948 | 13.948 | 13.948 | 13.948 | 13.948
Lower Limit | 11.412 | 11.412 | 11.412 | 11.412 | 11.412 | 11.412 | 11.412 | 11.412 | 11.412 | 11.412
Target | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68

## Slide 9: PECVD Trend Chart - July 2018
SiN SiH4+NH3 20W HF power & 20W LF power
Chart: High RI Si3N4 Stress
| 43025 | 43055 | 43089 | 43131 | 43158 | 43186 | 43215 | 43311
Stress (Mpa) | 167 | 166 | 82 | 87 | 77 | 116 | 47 | 119.5

## Slide 10: PECVD Trend Chart - July 2018
SiN low refractive index SiH4+NH3 20W HF power & 20W LF power: Ratio of SiH4:NH3 is 1:2
Chart: Low RI Si3N4 Deposition Rate
| 42992 | 43025 | 43055 | 43089 | 43131 | 43158 | 43186 | 43215 | 43250 | 43281 | 43312
Positive Error | 1
Negative Error | 1
Average Deposition rate (nm/min) | 14.0229 | 14.0799 | 13.3134 | 13.9691 | 14.0413 | 13.7062 | 13.3352 | 15.0302 | 14.8662 | 14.91 | 13.1907
Upper Limit | 14.448 | 14.448 | 14.448 | 14.448 | 14.448 | 14.448 | 14.448 | 14.448 | 14.448 | 14.448 | 14.448
Lower Limit | 13.072 | 13.072 | 13.072 | 13.072 | 13.072 | 13.072 | 13.072 | 13.072 | 13.072 | 13.072 | 13.072
Target | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76

## Slide 11: PECVD Trend Chart - July 2018
SiN low refractive index SiH4+NH3 20W HF power & 20W LF power: Ratio of SiH4:NH3 is 1:2
Chart: Low RI Si3N4 Refractive Index
| 43025 | 43055 | 43089 | 43131 | 43158 | 43186 | 43215 | 43250 | 43281 | 43311
Positive Error | 1
Negative Error | 1
Average refractive Index | 1.9457 | 1.943 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.9397 | 1.9374 | 1.9479
Upper Limit | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955
Lower Limit | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936
Target | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946

## Slide 12: PECVD Trend Chart - July 2018
SiN low refractive index SiH4+NH3 20W HF power & 20W LF power: Ratio of SiH4:NH3 is 1:2
Chart: Low RI Si3N4 Wet Etch Rate
| 43025 | 43055 | 43089 | 43131 | 43158 | 43186 | 43215 | 43250 | 43281 | 43311
Average Wet Etch rate (nm/min) | 16.582 | 17.8796 | 21.9848 | 14.318 | 17.868 | 19.4956 | 15.926 | 18.3788 | 18.3788 | 17.1176
Upper Limit | 19.459 | 19.459 | 19.459 | 19.459 | 19.459 | 19.459 | 19.459 | 19.459 | 19.459 | 19.459
Lower Limit | 15.921 | 15.921 | 15.921 | 15.921 | 15.921 | 15.921 | 15.921 | 15.921 | 15.921 | 15.921
Target | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69