## Slide 1: Wet Etch Bay

## Slide 2: Oxide etch using 6:1 BOE
Etchant : 6 : 1 :: NH4F : HF (In house Prepared BOE)
BOE (13:2) monitoring chart
New Bottle opened on
Oct 10, 24
LOT No. 206AP6311
Chart: Oxide Etch Rate
| 43192 | 43199 | 43206 | 43213 | 43222 | 43227 | 43241 | 43248 | 43256 | 43263 | 43269 | 43279 | 43283 | 43290 | 43297 | 43304 | 43311 | 43319 | 43325 | 43340 | 43346 | 43353 | 43360 | 43367 | 43374 | 43382 | 43388
Oxide Etch Rate | 67.6471 | 67.437 | 67.6429 | 67.1579 | 72.8667 | 68.4375 | 71.4752 | 67.5926 | 71.1942 | 65.6382 | 67.7701 | 66.4421 | 67.7278 | 71.9019 | 67.8125 | 71.4756 | 72.1485 | 67.9128 | 71.8272 | 67.75 | 70 | 69.5513 | 70.3607 | 74.8454 | 70.4016 | 70.0965 | 71.4567
Upper Limit | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Lower Limit | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Target etch rate(nm/minute) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
Chart: Oxide Etch Rate
| 43199 | 43213 | 43236 | 43249 | 43265 | 43277 | 43291 | 43305 | 43319 | 43342 | 43354 | 43368 | 43375 | 43389 | 43404
Etch Rate(nm/minute) | 81.3008 | 83.3333 | 82.6446 | 83.3333 | 83.3333 | 80 | 82.6446 | 83.3333 | 81.9672 | 81.9672 | 83.0645 | 82.4 | 82.2581 | 83.3333 | 84.1667
Upper Limit | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Lower Limit | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Target etch rate(nm/minute) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80

## Slide 3: Metal Etch
Etchant : 19 : 1 : 4 :: H3PO4 : HNO3 : H2O
Temperature : RT
New bottle of potassium Iodide is opened on 11 march 2017
New bottle of Iodine is opened on 20 september 2016
Chart: Chrome Etch Rate
| 43239 | 43261 | 43311 | 43326 | 43362 | 43397
Chrome Etch Rate | 73.9024 | 71.25 | 72.6316 | 70.5882 | 73.012 | 73.9024
Upper Limit | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Lower Limit | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
Target Etchrate(nm/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Chart: Aluminium Etch Rate
| 43231 | 43270 | 43311 | 43339 | 43353 | 43397
Etch Rate(nm/minute) | 52.2414 | 49.5 | 46.1538 | 45.4286 | 49.406 | 52.295
Upper Limit | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
Lower Limit | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Target Etchrate(nm/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Chart: Titanium Etch Rate
| 43239 | 43276 | 43311 | 43343 | 43362 | 43389
Upper Limit | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85
Lower Limit | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | 65
Target Etchrate(nm/min) | 120 | 120 | 75 | 75 | 75 | 75
Etch Rate(nm/minute) | 111.7241 | 110 | 75 | 70 | 74.1512 | 66.6679
Chart: Gold Etch Rate
| 43231 | 43263 | 43294 | 43326 | 43357 | 43397
Etch Rate(nm/minute) | 243.2432 | 243.2432 | 243.2432 | 243.2432 | 243.2432 | 247.2518
Upper Limit | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Lower Limit | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Target Etchrate(nm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240

## Slide 4: DI Water Resistivity At Wet Etch Bay
Chart: 
| 43374 | 43375 | 43376 | 43377 | 43378 | 43379 | 43380 | 43381 | 43382 | 43383 | 43384 | 43385 | 43386 | 43387 | 43388 | 43389 | 43390 | 43391 | 43392 | 43393 | 43394 | 43395 | 43396 | 43397 | 43398 | 43399 | 43400 | 43401 | 43402 | 43403 | 43404
Resistivity | 17.76 | 18 | 17.8 | 17.7 | 18 | 17.78 | 17.78 | 17.8 | 17.76 | 17.77 | 17.76 | 17.8 | 17.76 | 18 | 17.77 | 17.8 | 17.79 | 17.76 | 17.76 | 17.75 | 17.76 | 17.78 | 17.93 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.98 | 17.98 | 17.9 | 17.98
Temp | 25 | 25.1 | 24.9 | 24.8 | 25.1 | 24.4 | 24.4 | 25 | 24.7 | 24.6 | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 25.1 | 24.7 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24 | 24.1 | 23.8 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 24.3 | 24.1 | 24 | 23.8 | 24.1 | 25.4